DRK135落镖冲击试验仪用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下，测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。

## 产品细节

落镖测试常常选择梯级法来进行，梯级法中又分为落镖冲击A法和B法。

两者的区别：落镖头直径、材料以及落下高度不一样。一般来讲，A法适用于冲击破损质量为50g～2000g的材料。B法适用于冲击破损质量为300g～2000g的材料。

其中GB/T 9639和ISO 7765的梯级法是等同方法。

A法：落镖头直径为38±1mm，镖头材料为光滑、抛光的铝、酚醛塑料或其他硬度相似的低密度材料制成，下落高度为0.66±0.01m。

B法：落镖头直径50±1mm，镖头材料为光滑、抛光的不锈钢或其他硬度相似的材料制成，下落高度为1.50 ±0.01m。而ASTM D1709中，A法和B法的落镖头直径分别为38.1±0.13mm和50.8±0.13mm。

产品特点

1. 机械造型新颖、操作设计体贴入微、国家标准、国际标准同时兼容。

2. 试验方法A、B双模式。

3. 试验数据实验过程智能化、大大提高了工作效率。

4. 试样气动加紧、释放、减少了实验误差与试验时间。

5. 数据参数系统液晶显示。

产品应用

薄膜、薄片适用于厚度小于1mm塑料薄膜、薄片、复合膜的的抗冲击性能测试。如PE保鲜膜、缠绕膜、PET片材、各种结构的食品包装袋、重包装袋等铝箔、铝塑复合膜， 适用于铝箔、铝塑复合膜的抗冲击性能测试 ，纸张、纸板测试 适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试 。

技术标准。试验开始时，首先选择试验方法，估计一个初始质量和Δm值，进行试验，如果第一个试样破损，用砝码Δm减少落体质量；如果第一个试样不破，须用砝码Δm增加落体质量依此进行试验。总之，利用砝码减少或增加落体质量，取决于前一个试样是否破损。20个试样试验后，计算破损总数N，如果N等于10，试验完成；如果N小于10，补充试样后，继续试验直到N等于10；如果N大于10，补充试样后，继续试验直到不破损的总数等于10为止，最后由系统自动计算冲击结果。仪器符合GB9639、ASTM D1709、JISK7124等相关标准和规定。

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 测量方法 | A法、B法（二选一，还可同时实现） |
| 测试范围 | A法：50～2000g B法：300～2000g |
| 测试范围 | 测试精度：0.1g（0.1J） |
| 试样装夹 | 电动 |
| 试样尺寸 | ＞150mm×150mm |
| 电 源 | AC 220V±5% 50Hz |
| 净 重 | 约65kg |

产品配置

标准配置：A法配置、微型打印机。

选 购 件：B法配置、专业软件、通信电缆。

注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。